Peinture de finition mate pouvant s’appliquer sur toutes surfaces métalliques

Peinture haute température (jusqu’à 600 ° max) idéale pour blocs moteurs, échappements, inserts, cheminées, autoclave ……

Revêtement à base de pâte d’aluminium de très grande pureté, de pigments noirs et de résine silicone à très grande tenue en température. Les charges minérales utilisées donnent au film déposé une bonne action anti corrosion ainsi qu’une bonne résistance au vieillissement.

Les surfaces à peindre doivent être dégraissées, propres et sèches.

Agiter l’aérosol pendant 2 minutes (la bille doit rendre un son clair)

Appliquer en 2 couches fines et successives

Purger impérativement l’aérosol tête en bas après chaque utilisation

Séchage hors poussière : 30 minutes

Durcissement définitif après la première mise en chauffe

Rendement : 1 à 2 m2 par aérosol