CARACTERISTIQUES

Utilisation / destination

Viscosité de livraison

Aspect

Teintes

Nature du produit

Primaire  anti-corrosion mat à séchage rapide

Blanc/chamois/gris/brun rouge,  autres teintes sur demande

mat

PROPRIETES PHYSIQUES

90 à 120 sec  coupe AF n°4 à 20°C

Primaire antirouille mono composant mat utilisé dans divers domaines tels que : charpentes métalliques, carrosserie, mobilier urbain, matériels agricoles, travaux publics…De part sa formulation, PRIMAIRE ANTIROUILLE ATTRACTIV permet  aussi d’améliorer le pouvoir couvrant des peintures de finition aux couleurs peu opacifiantes  (blanc /jaune/orange/rouge)

Densité

1.25 à 1.35 suivant couleur

Pouvoir couvrant théorique

Environ  100/150gr au m2 pour 1 couche selon matériel d’application

Taux de  COV

> 420gr / L

CARACTERISTIQUES DE LIVRAISON

Conditionnement

Aérosol /1kg/3kg/25kg

PRODUIT CONFORME AUX NORMES COV 2010

Veuillez vous assurer de la validité de la fiche technique en votre possession. Ne contrôlant pas l’application, il importe à l’utilisateur, par des essais préalables de s’assurer que le produit convient. Il appartient aussi à l’applicateur de vérifier la teinte du produit. Ces informations sont fournies à titre indicatif et ne sauraient en rien susceptible d’entrainer notre responsabilité. La fiche de sécurité est fournie sur demande

UTILISATION

Supports : fers et aciers neufs : dégraissage et décalaminage puis application de notre primaire antirouille  ATTRACTIV .Métaux oxydés et non ferreux (galva/zinc/alu…)dérochage chimique avec notre produit DEROUILLANT PHOSPHATANT  suivie d’une  couche de PRIMAIRE ATTRACTIV

Préparation /dilution : pinceau /brosse/rouleau  1ere couche diluée à  5-15% avec DILUANT UNIVERSEL.    Pistolet pneumatique  dilution comprise entre 10 et 20 %  DILUANT UNIVERSEL  selon matériel  et température d’application

Viscosité d’application :  22 à 45 sec coupe AF n°4 à 20°C

Application & réglages :

Diam buse (mm)

Pression   (bar)

Nbre de passes

Pompe à membrane

HVLP

Airless  airmix

Pneumatique

1 à 1.4

0.5 à 1

1 à 2

1.2 à 1.6

2.00

1 à 2

0.9 à 13

40 à 120

1 à 2

1 à 1.8

3.5 à 5

1 à 2

Epaisseur :  sèche :40 à 50µ

humide : 80 à 110µ

Désolvantation :  5 minutes à 20°C

Séchage : hors poussière : 1 minute à 20°C                   Sec  au toucher : 1 heure à 20°C                               Séchage définitif : 12 heures à 20°C                                 Recouvrable : 15 minutes

Veuillez vous assurer de la validité de la fiche technique en votre possession. Ne contrôlant pas l’application, il importe à l’utilisateur, par des essais préalables de s’assurer que le produit convient. Il appartient aussi à l’applicateur de vérifier la teinte du produit. Ces informations sont fournies à titre indicatif et ne sauraient en rien susceptible d’entrainer notre responsabilité. La fiche de sécurité est fournie sur demande

Dernière mise à jour  25/10/2010