CARACTERISTIQUES

Utilisation / destination

Viscosité de livraison

Aspect

Teintes

Nature du produit

Alkyde brillante mono composante

Toutes teintes opaques  des nuanciers ARMOR CHIMIE/RAL/PANTONE….

Brillant spéculaire : 85 à 90% sous 60°C

PROPRIETES PHYSIQUES

60 à 90 sec  coupe AF n°4 à 20°C

Peinture antirouille de finition mono composante pour la mise en peinture du matériel agricole, travaux publics, poids lourds, industrie, véhicules industriels, charpentes, portails, ferronnerie…

Extrait sec en poids (NFT 30-084)

53 à 63 % selon les teintes

Pouvoir couvrant théorique

Environ  250gr au m2 pour 2 couches selon matériel d’application

Taux de  COV

> 420gr / L

CARACTERISTIQUES DE LIVRAISON

Conditionnement

Aérosol /0.750lt/

PRODUIT CONFORME AUX NORMES COV 2010

Veuillez vous assurer de la validité de la fiche technique en votre possession. Ne contrôlant pas l’application, il importe à l’utilisateur, par des essais préalables de s’assurer que le produit convient. Il appartient aussi à l’applicateur de vérifier la teinte du produit. Ces informations sont fournies à titre indicatif et ne sauraient en rien susceptible d’entrainer notre responsabilité. La fiche de sécurité est fournie sur demande

UTILISATION

Supports : fers et aciers neufs : dégraissage et décalaminage puis application de notre primaire antirouille :Primaire ATTRACTIV suivie de 2 couches de finition ATTRACTIV . Métaux  oxydés et non ferreux (galva/zinc/alu…)dérochage chimique avec notre produit DEROUILLANT PHOSPHATANT puis application  de 2 couches de finition ATTRACTIV  ,  Sur plastiques, appliquer notre primaire plastique ATTRACTIV  . Sur bois neufs ou anciens réaliser un ponçage avec un papier fin

Dégraissage / ponçage : P380-P400 sec

Préparation /dilution : pinceau /brosse/rouleau  1ere couche diluée à  5-10% avec DILUANT UNIVERSEL ou DILUANT DURCISSEUR 2eme couche pure ou diluée à 5% .NE JAMAIS DILUER AU WHITE SPIRIT .Pistolet pneumatique  dilution comprise entre 10 et 20 % selon matériel d’application .NE JAMAIS DILUER AU WHITE SPIRIT

Viscosité d’application :  22 à 45 sec coupe AF n°4 à 20°C

Application & réglages :

Diam buse (mm)

Pression   (bar)

Nbre de passes

Pompe à membrane

HVLP

Airless  airmix

Pneumatique

1 à 1.4

0.5 à 1

1 à 2

1.2 à 1.6

2.00

1 à 2

0.9 à 13

40 à 120

1 à 2

1 à 1.8

3.5 à 5

1 à 2

Epaisseur :  sèche :50 à65µ

humide : 100 à 130µ

Désolvantation :  10 minutes à 20°C

Séchage : hors poussière : 20 à 30 minutes à 20°C

Sec  au toucher : 2 à 3 heures à 20°C

Etuvage : déconseillé

Veuillez vous assurer de la validité de la fiche technique en votre possession. Ne contrôlant pas l’application, il importe à l’utilisateur, par des essais préalables de s’assurer que le produit convient. Il appartient aussi à l’applicateur de vérifier la teinte du produit. Ces informations sont fournies à titre indicatif et ne sauraient en rien susceptible d’entrainer notre responsabilité. La fiche de sécurité est fournie sur demande

Dernière mise à jour  25/10/2010